| РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ease Release 200,205 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Краткая характеристика | Ease Release 200 - это превосходный разделительный состав общего назначения для изготовления форм и отливки изделий. Данный продукт разделяет полиуретановые эластомеры, эпоксидные и полиэфирные смолы, силиконы комнатного отверждения, каучуки и термопластичные полимеры. Ease Release 200 эффективно применяется на алюминиевых, хромовых, силиконовых, эпоксидных, каучуковых и стальных формах. Преимущества Ease Release 200: - легко наносится; - быстро сохнет; - эффективен в широком диапазоне температур от 21ºС до 260ºС. Ease Release 200 обеспечивает: - превосходное разделение; - точную передачу деталей формы; - меньше бракованных изделий, как следствие, более быстрое производство; - матовую поверхность. |
| --- | --- |
| Физические характеристики |  | Ease Release 200 аэрозоль | Ease Release 205 | Ease Release 207 |
|  | Растворитель | Дихлорфторэтан Диметилметан Бутан | Углеводороды | Углеводороды |
|  | Скорость высыхания | Очень быстро | Быстро | Медленно |
|  | Огнеопасный | Нет | Да | Горюч |
|  | Смачивающая способность | Отличная | Отличная | Хорошая |
| Переработка | ВАЖНО: Хорошо взболтайте перед каждым использованием! Тщательно очистите форму при помощи Mold Cleaner 2508 или любого подходящего очистителя, чтобы удалить следы от предыдущих покрытий, а также от масел. Нанесите Ease Release 200 при помощи аэрозольного распылителя или оборудования для напыления. Держите баллон (или распылительный пистолет) на расстоянии 15-20 см от поверхности формы для обеспечения ровного покрытия тонким слоем. Если формы новые или были повреждены абразивными материалами, нанесите толстый слой разделительного состава. Прогрейте форму, затем удалите излишний материал тканью и снова нанесите тонкий слой разделителя перед формованием. Ease Release 200 быстро сохнет и не требует горячей сушки при обычном процессе формования. Наносите свежий тонкий слой разделителя перед каждой отливкой. Перед окрашиванием или склеиванием отлитые изделия необходимо тщательно очистить от разделительного состава. |
| Предупреждение | Используйте материал только в хорошо проветриваемом помещении. Носите защитные очки, одежду с длинными рукавами и резиновые перчатки для уменьшения риска попадания на кожу. Контакт материала с кожей может вызвать сухость. |
| Упаковка | См.прайс-лист |
| Хранение | Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. |
| Безопасность | Контакт состава с кожей или слизистой оболочкой глаза может вызвать раздражение. При попадании в глаза - промойте водой в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью, при контакте с кожей – смойте состав водой с мылом. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы уменьшить вдыхание паров используйте индивидуальные средства защиты. |